## Slide 1: Verso una tecnica ibrida di manifattura additiva di grandi dimensioni composito-metallo
Daniele Vanerio1,2, Magesh Kumaravel1, Reza Dabarzani1, Mario Guagliano1, Sara Bagherifard1
1 Politecnico di Milano 2 Caracol AM

## Slide 2: Introduzione – Large Format Additive Manufacturing (LFAM)
LFAM estende i vantaggi dell’Additive Manufacturing a componenti >1 m³
Benefici principali: riduzione tempi ciclo, scarti e fasi di assemblaggio
Tecnologie ad alto TRL: DED, FGF, CSAM
Caratteristiche: elevati tassi di deposizione, ampia gamma materiali, libertà geometrica
Applicazioni: aerospace, automotive, tooling, marine, costruzioni [1]
[1] Vanerio, D., Guagliano, M. & Bagherifard, S. Emerging trends in large format additive manufacturing processes and hybrid techniques. Prog Addit Manuf 10, 1945–1972 (2025). https://doi.org/10.1007/s40964-024-00771-1
Cold Spray (CS)
Fused Granulate Fabrication (FGF)
Ugello
Vite di Estrusione
Motore
Elementi Riscaldanti
Pellet Termoplastico

## Slide 3: Introduzione – Complementarietà FGF e CS
Materiali leggeri
Materia prima economica
Libertà geometrica
Alta produttività
FGF
CS
Controllo geometrico critico
Materia prima costosa
Materiali pesanti
Proprietà meccaniche limitate
Bassa conduttività
Bassa resistenza all’usura
Alta produttività
Materiali ad alte prestazioni
Deposizione a stato solido

## Slide 4: Proprietà funzionali del rivestimento
Rivestimenti metallici spessi, ad alta produttività e con impatto ambientale ridotto
Protezione da scariche elettriche (lightning strike protection)
Rivestimenti antibatterici e antivirali per superfici sanitarie e dispositivi medici
Superfici antifouling per ridurre l'accumulo di organismi in ambiente marino
Protezione dai raggi UV
Possibilità di produrre coating non realizzabili con altre tecnologie [2]
[2] R. Melentiev, N. Yu, and G. Lubineau, “Polymer metallization via cold spray additive manufacturing: A review of process control, coating qualities, and prospective applications,” Dec. 01, 2021, Elsevier B.V. doi: 10.1016/j.addma.2021.102459.

## Slide 5: Stato dell’arte
Diversi studi hanno esplorato il cold spray su substrati polimerici e compositi [2,3].
Uno studio [4] su PC con deposizione di Al (con Sn come interlayer) ha riportato una forza di adesione tra 0 e 5.6 MPa
In un lavoro, è stato utilizzato un stampato come stampo per una parte realizzata tramite CSAM [5].
È stata inoltre investigata la deposizione di Al su substrato FFF in nylon-CF [6], ottenendo una forza di adesione fino a 4 MPa e uno spessore ridotto della deposizione
Ad oggi non risultano studi specifici su substrati realizzati tramite FGF.
[2] R. Melentiev, N. Yu, and G. Lubineau, “Polymer metallization via cold spray additive manufacturing: A review of process control, coating qualities, and prospective applications,” Dec. 01, 2021, Elsevier B.V. doi: 10.1016/j.addma.2021.102459
[3] R. Della Gatta, A. S. Perna, A. Viscusi, G. Pasquino, and A. Astarita, “Cold spray deposition of metallic coatings on polymers: a review,” Jan. 01, 2022, Springer. doi: 10.1007/s10853-021-06561-2.
[4] A. Małachowska, M. Winnicki, M. Stachowicz, and M. Korzeniowski, “Metallisation of polycarbonates using a low pressure cold spray method,” Surface Engineering, vol. 34, no. 3, pp. 251–258, Mar. 2018, doi: 10.1080/02670844.2016.1277843.
[5] P. Kindermann, M. Strasser, M. Wunderer, I. Uensal, M. Horn, and C. Seidel, “Cold spray forming: a novel approach in cold spray additive manufacturing of complex parts using 3D-printed polymer molds,” Progress in Additive Manufacturing, vol. 9, pp. 1567–1578, Dec. 2024, doi: 10.1007/s40964-023-00521-9.
[6] A. S. Perna, A. Viscusi, R. Della Gatta, and A. Astarita, “Integrating 3D printing of polymer matrix composites and metal additive layer manufacturing: surface metallization of 3D printed composite panels through cold spray deposition of aluminium particles,” International Journal of Material Forming, vol. 15, no. 2, Mar. 2022, doi: 10.1007/s12289-022-01665-9.

## Slide 6: Obiettivi della ricerca
Deposizione diretta di alluminio su policarbonato fibrorinforzato con fibra di carbonio CRF-PC senza interlayer: Studio della deposizione senza strati intermedi per valutare adesione e qualità della deposizione.
Valutazione delle proprietà: Analisi di adesione, microstruttura, conducibilità e durezza per le potenziali applicazioni industriali.
Studio parametrico su 44 combinazioni di parametri di processo: Identificazione della finestra di processo ottimale tramite test su parametri di processo.

## Slide 7: Materiali e metodi – Produzione campioni
Heron AM
Produzione Substrati
Rivestimento Campioni
Impact Innovations 5/11
Fresatura Campioni
Parametri Investigati | Temperatura | Pressione | Distanza di Standoff | Portata Materiale
Notes: Substrati CFR-PC prodotti via LFAM (DAHLTRAM® C-250CF)
Commercially pure aluminum

## Slide 8: Produzione campioni – Finestra di deposizione
Finestra di processo individuata:
  Temperatura gas tra 300°C e 400°C
  Pressione gas tra 15 e 20 bar
Le successive sperimentazioni sono state condotte entro questo intervallo
Risultati non completamente consistenti, con una variabilità significativa tra i campioni
Nessuna deposizione
Deposizione
Erosione substrato
Notes: Non è stato possibile identificare trend chiari e univoci tra parametri di processo e proprietà finali del rivestimento ma è comunque stato possibile ottenere dati quantitativi significativi
Sample 1 (ID8) 10bar 250°C – Sample 2 15bar, 300°C – Sample 3

## Slide 9: Materiali e metodi – Caratterizzazione campioni
Tutti i test condotti su campioni entro la finestra di processo 300–400 °C / 15–20 bar
Analisi effettuate:
Microscopia ottica e SEM
Flattening ratio
Microdurezza Vickers (HV0.1)
Conducibilità elettrica (correnti parassite)
Forza di adesione (ASTM D4541)

## Slide 10: Caratterizzazione campioni – Analisi Ottica
Buon interlocking meccanico, coerente con la buona forza di adesione osservata
Campione a sinistra: superficie fresata
Campione a destra: superficie fresata e sabbiata → cricche locali e inclusioni di allumina

## Slide 11: Caratterizzazione campioni – Flattening Ratio
Calcolato come rapporto tra asse maggiore e asse minore della particella deformata dopo l’impatto
Metodo basato solo sulla geometria post-impatto, senza bisogno di misure iniziali
Valori più alti indicano maggiore schiacciamento e aumento dell’area di contatto con il substrato
Deformazione influenzata da velocità d’impatto e proprietà dei materiali
Temperatura gas [°C] | Pressione gas [bar] | Flattening ratio
300 | 15 | 2.64
350 | 15 | 2.67
400 | 15 | 2.72
300 | 20 | 2.75
300 | 20 | 2.52
350 | 20 | 2.53

## Slide 12: Caratterizzazione campioni – Microdurezza
Carico applicato: 100 g
5–8 misurazioni eseguite per ciascun campione
Distanza minima tra indentazioni ≥ 5 volte la diagonale dell’impronta
Risultati consistenti, con deviazione standard contenuta
Temperatura gas [°C] | Pressione gas [bar] | Durezza [HV0.1] | Deviazione standard [HV0.1]
300 | 15 | 25.25 | 3.38
350 | 15 | 25.61 | 4.06
400 | 15 | 24.90 | 1.18
400 | 15 | 23.40 | 3.60
300 | 20 | 30.94 | 1.01
300 | 20 | 26.66 | 3.27
350 | 20 | 26.82 | 4.28

## Slide 13: Caratterizzazione campioni – Conducibilità Elettrica
Misure effettuate con Fischer Sigmatest 2.069 a 60 kHz, secondo ASTM E1004
Per ogni campione sono stati eseguiti 8 test
I valori ottenuti variano da 16.5 a 24.2 MS/m, contro 37.7 MS/m dell’alluminio puro
La conducibilità più alta (64.1% del bulk) è stata rilevata a 300 °C e 20 bar
La deviazione standard è risultata molto contenuta
Tempertura gas[°C] | Pressione gas [bar] | Conducibilità elettrica [MS/m] | Deviazione standard [MS/m]
300 | 15 | 17.53 | 0.34
350 | 15 | 23.67 | 0.11
400 | 15 | 20.88 | 0.22
300 | 20 | 24.18 | 0.24
250 | 15 | 16.51 | 0.15
300 | 10 | 20.16 | 0.79
350 | 17.5 | 17.64 | 2.66

## Slide 14: Caratterizzazione campioni – Forza di adesione
Forza di adesione valutata con PosiTest AT-A secondo ASTM D4541 / ISO 4624, usando dollies da 20 mm
Preparazione superficie: pulizia e abrasione leggera, dolly fissati con adesivo epossidico DeFelsko EP11HT (24 h a temperatura ambiente)
Test con carico di trazione perpendicolare, con distacchi sempre all’interfaccia coating-substrato (fallimento adesivo), nessun distacco coesivo.
Temperatura gas [°C] | Pressione gas [bar] | Forza di adesione [Mpa] | Deviazione standard [Mpa]
400 | 15 | 4.60 | 0.69
400 | 15 | 3.61 | 1.19
400 | 15 | 5.82 | 1.96
350 | 17.5 | 4.77 | 0.59
350 | 17.5 | 4.36 | -

## Slide 15: Discussione e sviluppi futuri
Le forze di adesione ottenute nel nostro studio (fino a 5.8 MPa) risultano comparabili o superiori a quelle:
  Ottenute su substrati FFF in nylon CF
  Riportate per la deposizione di Al su PC (non realizzato via FGF)
I risultati confermano la fattibilità del cold spray su substrati FGF, estendendo l’ambito di applicazione della tecnologia anche a materiali e processi finora non esplorati.
I prossimi sviluppi si concentreranno su:
  Stabilizzazione del processo e riduzione della variabilità
  Investigazione della combinazione ottimale di materiali per substrato e coating
  Deposizione su geometrie complesse, più rappresentative di applicazioni reali

## Slide 16: Conclusioni
Prima integrazione di FGF e CS in un processo ibrido di LFAM
Caratterizzazione completa del rivestimento
Buona adesione dimostrata, segno del potenziale del processo
Inconsistenza della deposizione su substrato CFR-PC evidenzia la necessità di ulteriori studi per stabilizzare il processo
Le caratteristiche delle due tecnologie, unite ai risultati ottenuti, aprono la strada ad applicazioni industriali cost-efficient e ad alte prestazioni

## Slide 17: Bibliografia
[1] Vanerio, D., Guagliano, M. & Bagherifard, S. Emerging trends in large format additive manufacturing processes and hybrid techniques. Prog Addit Manuf 10, 1945–1972 (2025). https://doi.org/10.1007/s40964-024-00771-1.
[2] R. Melentiev, N. Yu, and G. Lubineau, “Polymer metallization via cold spray additive manufacturing: A review of process control, coating qualities, and prospective applications,” Dec. 01, 2021, Elsevier B.V. doi: 10.1016/j.addma.2021.102459.
[3] R. Della Gatta, A. S. Perna, A. Viscusi, G. Pasquino, and A. Astarita, “Cold spray deposition of metallic coatings on polymers: a review,” Jan. 01, 2022, Springer. doi: 10.1007/s10853-021-06561-2.
[4] A. Małachowska, M. Winnicki, M. Stachowicz, and M. Korzeniowski, “Metallisation of polycarbonates using a low pressure cold spray method,” Surface Engineering, vol. 34, no. 3, pp. 251–258, Mar. 2018, doi: 10.1080/02670844.2016.1277843.
[5] P. Kindermann, M. Strasser, M. Wunderer, I. Uensal, M. Horn, and C. Seidel, “Cold spray forming: a novel approach in cold spray additive manufacturing of complex parts using 3D-printed polymer molds,” Progress in Additive Manufacturing, vol. 9, pp. 1567–1578, Dec. 2024, doi: 10.1007/s40964- 023-00521-9.
[6] A. S. Perna, A. Viscusi, R. Della Gatta, and A. Astarita, “Integrating 3D printing of polymer matrix composites and metal additive layer manufacturing: surface metallization of 3D printed composite panels through cold spray deposition of aluminium particles,” International Journal of Material Forming, vol. 15, no. 2, Mar. 2022, doi: 10.1007/s12289-022-01665-9.

## Slide 18: Grazie per l’attenzione

## Slide 19: Introduzione - Complementarietà FGF e CS
Materiali leggeri
Materia prima economica
Libertà geometrica
Alta produttività
FGF
CS
Controllo geometrico critico
Materia prima costosa
Materiali pesanti
Alta produttività
Materiali ad alte prestazioni
Deposizione a stato solido
Proprietà meccaniche limitate
Bassa conduttività
Bassa resistenza all’usura